## Slide 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НОВЫХ БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ДЛЯ ЭВАКУИРУЕМОГО ПЛАВИТЕЛЯ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ
Шайдуллин Сергей
Инженер-технолог / аспирант

## Slide 2
Образование ВАО от текущей переработки ОЯТ на РТ-1
1977 – начало переработки ОЯТ
Вывезено и переработано свыше 6000 т ОЯТ
РТ-1 становится универсальным производством переработки ОЯТ широкой номенклатуры, в том числе, дефектного и некондиционного ОЯТ
Переработка ОЯТ отечественных энергетических реакторов
ВВЭР-440, ВВЭР-1000, БН-600, БН-800, РБМК-1000, АМБ, ЭГП-6
Переработка ОЯТ отечественных и зарубежных исследовательских реакторов, ОЯТ транспортных судовых установок, проблемного ОЯТ
UC, UN, U-Zr, PuO2, PuМЕТ, U-Al, U-Be, UМЕТ
Переработка любого запеналированного дефектного ОЯТ, как российских, так и зарубежных реакторов
ВВЭР-440, ВВЭР-1000,БН-350, КС-150

## Slide 3
Эксплуатация печей остекловывания ВАО
2001-2006
1987-1988
1991-1997
февраль-февраль
2006-2010
2016 - 2020
ЭП-500/2
январь-январь
ЭП-500/1-р
июнь-февраль
декабрь-август
декабрь-декабрь
ЭП-500/4
ЭП-500/3
1 тыс. м3 ВАО
162 т стекла
4 млн. Ки
8 тыс. м3 ВАО
1800 т стекла
175 млн. Ки
8,1 тыс. м3 ВАО
2040 т стекла
182 млн. Ки
11,5 тыс. м3 ВАО
2200 т стекла
282 млн. Ки
ЭП-500/5
2023 - …
ЭП-500/6
6,6 тыс. м3 ВАО
1500 т стекла
167 млн. Ки

## Slide 4
Неэвакуируемая печь прямого электрического нагрева типа ЭП-500 для остекловывания ВАО
Расплав стекла
Характеристика | Значение
Расход исходного раствора, л/ч. | 400
Производительность по стеклу, т/год. | 720
Полный вес, т | 130
Проектный срок эксплуатации, лет | 6
Тип стекла | алюмо-фосфатное
Дозировка ВАО и флюса | жидкая
1 – сливные устройства; 2 – молибденовые электроды; 3 – переточное окно; 4 – питатели; 5 – свод; 6 – газоход; 7 – водоохлаждаемые токоподводы; 8 – бакоровая кладка; 9 – шамотная кладка

## Slide 5
Проблема / Альтернативные решения
ПРОБЛЕМА | Возврат остеклованных ВАО после переработки ОЯТ зарубежных АЭС; Снижение удельного объема отвержденного стекла
ПРОБЛЕМА | В РФ используется алюмофосфатная матрица; За рубежом имеет доминирующее значение боросиликатная матрица
РЕШЕНИЕ | Создание нового плавителя на боросиликатном стекле для остекловывания ВАО после переработки ОЯТ зарубежных АЭС

## Slide 6
Состав нового комплекса
остекловывания – текущий вариант
Боросиликатное стекло
Цепочка 1
Цепочка 2
Текущие ВАО ОЯТ АЭС
Накопленные
ВАО
Альфа-
содержащие
САО
пульпы,
суспензии
Текущие
проблемные ВАО
ОЯТ АЭС
Накопленные
гетерогенные
РАО
ЭП-250
раствор
ЭПМ-у
Алюмофосфатное стекло
раствор
ЭП-250
Алюмофосфатное стекло

## Slide 7
Эвакуируемый малогабаритный плавитель
Характеристика | Значение
Расход исходного раствора, л/ч | 12
Производительность по стеклу, кг/ч | 6,8
Слив стекломассы | периодический, порция 100 кг
Рабочий объем, м3 | 0,4
Тип стекла | боросиликатное
Срок эксплуатации, лет | 3-5
Дозировка ВАО и флюса | жидкая-сухая
1
Крышка плавителя
2
3
4
5
6
7
1 – резервный газоход; 2 – площадка обслуживания; 3 – корпус плавителя; 4 – газоход; 5 – система охлаждения токоподводов; 6 – токоподводы; 7 – крышка плавителя
7

## Slide 8
Стартовый состав боросиликатного стекла
Зависимость вязкости от температуры
Выщелачивание бора
Выщелачивание натрия
Содержание компонентов, % |  |  |  |  | 
B2O3 | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | CaO
21,36 | 25,12 | 0,56 | 3,90 | 44,53 | 4,53
Боросиликатное стекло

## Slide 9
Заключение
В результате создания нового многофункционального комплекса остекловывания будут решены следующие задачи:
Создание удаляемых плавителей с получением различных типов стекол;
Получение боросиликатного стекла с возможностью последующего возврата остеклованных отходов зарубежным поставщикам ОЯТ АЭС;
Вовлечение в переработку всей номенклатуры накопленных и проблемных текущих ВАО.
На сегодняшний день идет создание промышленного прототипа, доработанного с учетом проведенных испытаний. Переработана конструкция и материалы огнеупорной кладки печи, узлы подачи стеклофриты и растворов, отдельные элементы систем охлаждения, сливного устройства, контроля уровня расплава и температуры.
Продолжена разработка состава стекломатрицы с пониженной температурой варки с целью обеспечения ее химической устойчивости требованиям нормативных документов.

## Slide 10
Спасибо
за внимание
Тел.: (35130) 3-74-85
Моб. тел.: +7-982-327-86-65
E-mail: cpl@po-mayak.ru
www.po-mayak.ru
Шайдуллин Сергей Минуллович
Инженер-технолог, ЦЗЛ / аспирант СТИ НИЯУ МИФИ